Физико-механические и электрические свойства

| Стандарты, нормативные документы | Обозначение материала |
| --- | --- |
|  | I, III | II | V | VII | X |
| ГОСТ | 2718-74 | 2718-74 | 2718-74 | 2718-74 | 2718-74 |
| NEMA-L1 1-1989, раздел 8 |  |  |  |  |  |
| IEC 60893-3-4 | PF CР 201 | PF CР 201 | PF CР 202 | PF CР 203 | PF CР 207 |
| Наименование показателя | Условия кондиционирования (испытания) | Ед. изм. | Значение |
|  |  |  | нормативное | достигнутое | нормативное | достигнутое | нормативное | достигнутое | нормативное | достигнутое | нормативное | достигнутое |
| Удельное объемное электрическое сопротивление (до 4 мм) | А+B | Ом м | 106 | 109 | 106 | 109 | 108 | 1011 | 107 | 109 | 107 | 5·108 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1 МГц, не более | А+B |  | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | - | - |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц, не более | А+D |  | - | - | - | - | 0,05 | 0,02 | - | - | - | - |
| Сопротивление изоляции, не менее | А+H | МОм | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 50 | 100 | - | 100 |
| Пробивное напряжение параллельно слоям (одноминутное проверочное испытание), не менее (для толщин не менее 3,5 мм) | А+С | кВэфф | 16 | 30 | 12 | 30 | 40 | 40 | 20 | 30 | - | 30 |
| Электрическая прочность перпендикулярно слоям (одноминутное проверочное испытание), не менее (для толщины 1,5 мм) | А+С | кВэфф | 6,7 | 8,0 | 5,0 | 6,0 | 14,5 | 20 | 13,5 | 13,5 | 5,0 | 11 |
| Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, не менее | A | МПа | 135 | 135 | 105 | 130 | 130 | 160 | 130 | 130 | 80 | 135 |
| Разрушающее напряжение при растяжении, не менее | A | МПа | 120 | 125 | 80 | 125 | 100 | 140 | 100 | 125 | 65 | 125 |

Пояснения:
А – 4 ч//70 ºC/<20 % + 6-24 ч/15-35 ºС/45-75 % - предварительное кондиционирование;
B – 24 ч/23 ºС/93 % - предварительная влажная обработка;
C – 90 ºC/трансформаторное масло – кондиционирование в трансформаторном масле;
D – 96 ч/105 ºС/<20 %;
H – выдержка в дистиллированной воде при температуре 23 ºС в течение 24 часов.

Указанные в таблице значения являются информационными.
 Исходя  из этого, претензии по качеству не могут считаться обоснованными.