Физико-механические и электрические свойства

| Нормативные документы, стандарты | Марка материала |
| --- | --- |
| ГОСТ 2910-74 | ВЧ | А | Б |
| СТ.МЭК 60893-3-4 | PF CC 204 | PF CC 202 | PF CC 202 |
| Наименование показателя | Условия кондиционирования (испытания) | Ед. изм. | Значение | Значение | Значение |
|  |  |  | нормативное | достигнутое | нормативное | достигнутое | нормативное | достигнутое |
| Плотность | А | кг/м3 | 1300-1450 | 1350-1450 | 1300-1450 | 1350-1450 | 1300-1450 | 1350-1450 |
| Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, не менее | А | МПа | 110 | 110 | 90 | 150 | 100 | 120 |
| Разрушающее напряжение при растяжении, не менее | А | МПа | 70 | 70 | 35 | 80 | 45 | 60 |
| Ударная вязкость по Шарпи, параллельно слоям на образцах с надрезом, не менее | А | кДж/м2 | 7,0 | 7,0 | 7,8 | 9,0 | 7,8 | 9,0 |
| Удельное объёмное электрическое сопротивление, не менее: до 4 мм до 8 мм | А+24ч/ 23°С/ 93% | Ом×м | 1×107 1×106 | 5×108 5×108 | 1×106 1×106 | 1×1010 1×1010 | 1×106 1×106 | 1×1010 1×10110 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц, не более | А+24ч/ 23°С дистиллирован. вода | – | 0,07 | 0,05 | – | – | – | – |
| Пробивное напряжение параллельно слоям (одноминутное проверочное испытание),для толщин не менее3,5 мм, не менее | А + С | кВэфф | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 17 |
| Стрела прогиба, не более, до 6,0 мм до 8,0 мм до 50,0 мм | – | мм | 10 8 - | 5 4 - | 10 8 6 | 5 4 3 | 10 8 6 | 5 4 3 |

Пояснения:                 А –  4ч/70 °С/<20 % + (6 – 24)ч  (15-35°С) 45-75 % - предварительное кондиционирование; 
С - 90°С/трансформаторное масло – кондиционирование в трансформаторном масле.